ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ЛАБОРАНТ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Алмалыкский горно металлургический комбинат» Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык, улица Амира Тимура дом 53 | Регистрационный номер МЗиТО |
| --- | --- |

Реквизиты утверждающей организации

РАЗДЕЛ I. Общие сведения

| Лаборант физико-механических испытаний |  | С 05.061 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код подескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнения комплекса подготовительных и аналитических работ для проведения физико-механических испытаний металлов

Группа занятий по НСКЗ:

| 8159 | Операторы по переработке химического и нефтехимического сырья |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код НСКЗ) | (наименование группы) | (код НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24.4 | Производство основных благородных и цветных металлов |
| --- | --- |
| 24.41.0 | Производство благородных (драгоценных) металлов |
| 24.44.0 | Производство меди |
| 24.45.0 | Производство прочих цветных металлов |

(Код ОКЭД)                                                        (наименование вида экономической деятельности)

Раздел II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код по Реестру | Наименование | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК | Наименование | Код по Реестру | Уровень квалификации по НРК и/или ОРК |
| А | Подготовка оборудования к физико-механическому испытанию и его проведение | 3 | Проведение физико-механических испытаний | А/01.3 | 3 |
| В | Проведение сложных физико-механических испытаний | 4 | Проведение физико-механических испытаний с применением приборов и аппаратов по утверждённым методикам | В/01.4 | 4 |
| С | Проведение особо сложных физико- механических испытаний | 5 | Проведение физико-механических испытаний металлов | С/01.5 | 5 |

РАЗДЕЛ III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка оборудования к физико-механическому испытанию и его проведение | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант физико-механических испытаний 4-го разряда Лаборант физико-механических испытаний 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном. -Знающие устройсво и условия безопасной эксплуатации оборудования. -Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение физико-механических испытаний | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания, проверка состояния рабочего места, исправность оборудования, целостность корпуса, штепсельной вилки, розетки, целостность и изоляцию токоведущего провода, состояние заземления на наличие видимых дефектов. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Подготовка оборудования |
|  | Подготовка образца |
|  | Визуальный осмотр образца |
|  | Замеры оразца |
|  | Проведение физико-механических испытаний |
|  | Оформление результатов измерений |
| Необходимые умения | Применение нормативной документации на контролируемую продукцию в проведении испытаний. |
|  | Выполнение качественно и в строк физико-механических испытаний |
|  | Определение физико-механических испытаний |
|  | Правильное заполнения аналитических листов |
|  | Оказание первой помощи при несчастных случаях |
|  | Контроль за технологическим оборудованием |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
| Необходимые знания | Основы физико-механических испытаний |
|  | Правила пользования мерами длины |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение сложных физико-механических испытаний | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант физико-механических испытаний 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данной специальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | -Лица не моложе 18 лет -Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности -Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, - Наличие удостоверений: Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной специальности |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение физико-механических испытаний с применением приборов и аппаратов по утверждённым методикам | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания, проверка состояния рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадок в работе обслуживаемого оборудования и принятие мер по их устранению. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Подготовка оборудования |
|  | Подготовка образца |
|  | Визуальный осмотр образца |
|  | Замеры оразца |
|  | Проведение физико-механических испытаний |
|  | Оформление результатов измерений |
| Необходимые умения | Применение нормативной документации на контролируемую продукцию в проведении испытаний. |
|  | Выполнение качественно и в строк специализированных механических испытний |
|  | Правильное заполнение аналитических листов |
|  | Определение физико-механических свойств металлов |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
|  | Оказание первой помощи при несчастных случаях |
|  | Контролирование технологического оборудования |
| Необходимые занания | Основы физико-механических испытаний |
|  | Определяется физико-механические свойства металлов |
|  | Требования системы менежмента качества |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила внутренного трудового порядка |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы физико-механических испытаний |
|  | Общие сведения о физико-механических испытаниях |
|  | Приборы применяемые в физико-механических испытаниях |
|  | Требование трудового законадательство, правил внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение особо сложных физико- механических испытаний | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Лаборант физико-меанических испытаний 5-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы повышения квалификации рабочих |
| Требования к опыту практической работы | Стаж работы по данной специальности не менее одного года |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследовании) в порядке, установленном Наличие удостоверений: - лаборанта пробирного анализа Допуск на II группу по электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение физико-механических испытаний металлов | Код | С/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение задания, проверка состояния рабочего места, исправности приборов контроля, приспособлений, неполадок в работе обслуживаемого оборудования и принятие мер по их устранению. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности средств индивидуальной защиты и средств пожаротушения |
|  | Подготовка рабочего места (рабочей зоны) с требованиями безопасности |
|  | Подготовка оборудования |
|  | Подготовка образца |
|  | Визуальный осмотр образца |
|  | Замеры образца |
|  | Проведение физико-механических испытаний |
|  | Оформление результатов измерений |
| Необходимые умения | Применение нормативной документации на контролируемую продукцию в проведении испытаний. |
|  | Проведение физико-механических испытаний |
|  | Руководство работой лаборантов более низкой квалификации |
|  | Рукаводство группой в случае отсутсвие руководителя |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
|  | Правильное заполнение аналитических листов |
|  | Оказание первой помощи при несчастных случаях |
|  | Контроль за технологическим оборудованием |
| Необходимые занания | Подготовка оборудования |
|  | Подготовка образца |
|  | Визуальный осмотр образца |
|  | Замеры образца |
|  | Основы метрологических характеристик и методов выполнения измерений |
|  | Требования системы менежмента качества |
|  | Правила пользования мерами длины |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Принцип работы оборудования. |
|  | Ведение технической документации на выполняемые работы |
|  | Правила внутренного трудового порядка |
|  | Охрана труда и техника безопасности |
|  | Производственная санитария |
|  | Пожарная безопасность, электробезопасность |
|  | Основы физико- механического испытания |
|  | Общие сведения о физико-механическом испытании |
|  | Приборы применяемые для физико-механического испытания |
|  | Требование трудового законадательство, правил внутреннего трудового распорядка, производственной и трудовой дисциплины |

Раздел IV. Сведения об организациях разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация- разработчика

АО «Алмалыкский ГМК» (наименование организации) Председатель правления АО «Алмалыкский ГМК» А.Х. Хурсанов ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

| 1 | Центральная аналитическая лаборатория АО «Алмалыкский ГМК» |
| --- | --- |
| 2 | Учебный центр АО «Алмалыкский ГМК» |
| 3 | Отдел стимулирования и оплаты труда АО «Алмалыкский ГМК» |

Визы:

Первый заместитель председателя правления-

главного инженера Абдукадыров А.А.

И.о. начальника ОСиОТ исполнительного аппарата Камбаров А.М.

Начальник СРП исполнительного аппарата Юн С.Л.

И.о. начальника Учебного центра Усманов Х.А.

Начальник ОПиПК Учебного центра Тагаев М.А.

Начальник ЦАЛ Чадин М.Ю.