ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ОПЕРАТОР УСТАНОВКИ ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЯ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Производство волокнистых структурированных композиционных материалов |  | С04.004 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение работ и контроль по выпуску расплава на установке волокнообразования. Получение волокна минеральной ваты на многовалковых центрифугах

Группа занятий по НСКЗ:

| 8159 | Операторы установок по переработке химического сырья, не входящие в другие начальные группы | 8226 | Операторы машин по производству полимерных материалов, органического стекла и стекловолокна, химических волокон |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| --- | --- |
| 23.9 | Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99.0 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение процесса получения волокна минеральной ваты на многовалковых центрифугах. | 3 | Ведение работ и контроль по выпуску расплава на установке волокнообразования | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Регулировать подачу струи расплава на валки центрифуги, охлаждения валков и полых валов, равномерности ковра, подачи связки и обеспы-ливателя | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение работ и контроль по выпуску расплава на установке волокнообразования | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Оператор установки волокнообразования 4-разряда Оператор установки волокнообразования 5-разряда Оператор установки волокнообразования 6-разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.д. |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение работ и контроль по выпуску расплава на установке волокнообразования | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Получать сменное задание от мастера смены |
|  | Применять и хранить рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Установить в рабочее положение готовую к работе центрифугу |
|  | Подключить систему охлаждения и смазки валков центрифуги |
|  | Подсоединить шланги подачи связующего на форсунки центрифуги |
|  | Запустить электродвигатели валков центрифуги с пульта управления |
|  | Подсоединить гофрашланги подачи воздуха на дутьевую систему центрифуги |
|  | Установить 1-валок центрифуги под струю расплава |
|  | Включить дутьевой вентилятор и подачу связующего компонента на форсунки |
|  | Корректировать нагрузку на 1-валок для обеспечения стабильного производства |
|  | Запустить валки центрифуги в автоматическом режиме или перевести управление в режим байпас |
|  | Производить отключение центрифуги с пульта управления |
|  | Выводить центрифуги на ремонтную зону для осмотра и очистки |
|  | Соблюдает правила техники безопасности и пожарной безопасности |
|  | Производить уборку территории в течении смены |
|  | Заполнять журнал приёма сдачи смены |
|  | Получать сменное задание от мастера смены |
|  | Применять и хранить рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| Необходимые умения | Соблюдать технологию образования волокна |
|  | Соблюдать температурный режим работы с расплавом |
|  | Регулировать расход воды на валки центрифуги |
|  | Выбирать оптимальное попадание струи расплава на валок для обеспечения волокнообразования |
|  | Переводить на резервный дутьевой вентилятор при выявлении неисправности |
|  | Управлять системой управления шибером лётки расплава и центрифуги с ручного пульта |
|  | Настраивать затворы дутьевого вентилятора |
|  | Регулировать дверцей камеры волокнообразования |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Использовать все виды инструмента и приспособлений, применяемых при очистке печей, газоходов и дымоходов |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Соблюдать технологию образования волокна |
|  | Соблюдать температурный режим работы с расплавом |
|  | Регулировать расход воды на валки центрифуги |
| Необходимые знания | Систему охлаждения установки волокнообразования |
|  | Систему подачи воздуха на установку волокнообразования |
|  | Порядок запуска и остановки установки волокнообразования |
|  | Технологический процесс волокнообразования минеральной ваты |
|  | План ликвидации аварии, пути эвакуации, способы устранения возможных аварийных ситуаций |
|  | Подготовку установки волокнообразования, транспортер для удаления отходов |
|  | Подготовку материалов для смены лёток, футеровки |
|  | Регулирование подачи струи расплава, равномерности и влажности ковра, подача связки и обеспыливателя |
|  | Своевременную подачу связующего через форсунки установки волокнообразования |
|  | Произведение пуска, управления, остановку центрифуг, вентиляторов фильтра отдува и другого оборудования |
|  | Произведение замены статических фильтров, лёток, желобов и лотков |
|  | Произведение откатку и установку центрифуг |
|  | Наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Регулировать подачу струи расплава на валки центрифуги, охлаждения валков и полых валов, равномерности ковра, подачи связки и обеспыливателя | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Устанавливать в рабочее положение готовую к работе центрифугу |
|  | Регулировать подачу струи расплава, равномерности первичного ковра, подача связующих компонентов |
|  | Выбирать оптимальное попадание струи расплава на валок для обеспечения волокнообразования |
|  | Переводить на резервный дутьевой вентилятор при выявлении неисправности |
|  | Настраивать затворы дутьевого вентилятора |
|  | Регулировать дверцей камеры волокнообразования |
|  | Корректировать нагрузки на 1-валок для обеспечения стабильного производства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Устанавливать в рабочее положение готовую к работе центрифугу |
|  | Регулировать подачу струи расплава, равномерности первичного ковра, подача связующих компонентов |
|  | Выбирать оптимальное попадание струи расплава на валок для обеспечения волокнообразования |
|  | Переводить на резервный дутьевой вентилятор при выявлении неисправности |
|  | Настраивать затворы дутьевого вентилятора |
|  | Регулировать дверцей камеры волокнообразования |
|  | Корректировать нагрузки на 1-валок для обеспечения стабильного производства |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Устанавливать в рабочее положение готовую к работе центрифугу |
|  | Регулировать подачу струи расплава, равномерности первичного ковра, подача связующих компонентов |
|  | Выбирать оптимальное попадание струи расплава на валок для обеспечения волокнообразования |
|  | Переводить на резервный дутьевой вентилятор при выявлении неисправности |
|  | Настраивать затворы дутьевого вентилятора |
| Необходимые умения | Соблюдать правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Соблюдать регламент и порядок запуска и остановки установки волокнообразования |
|  | Запускать систему охлаждения установки волокнообразования |
|  | Запускать систему подачи воздуха на установку волокнообразования |
|  | Производить замену статических фильтров, лёток, желобов и лотков |
| Необходимые знания | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Порядок запуска и остановки установки волокнообразования |
|  | Систему охлаждения установки волокнообразования |
|  | Систему подачи воздуха на установку волокнообразования |
|  | Произведение замены статических фильтров, лёток, желобов и лотков |
|  | Произведение откатку и установку центрифуг |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «УМК» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «УМК» Вьюненко С.А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству теплоизоляционных материалов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Управление по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотиваци и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Производственное управление АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |