ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАВИЛЬЩИК ФЕРРОСПЛАВОВ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка ферросплавов |  | C05.026 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение процесса выплавки ферросплавов в печах мощностью до 25,5 МВА и в печах мощностью до 7,5 МВА, выплавляющих 65-процентный ферросилиций. Руководство подготовкой и загрузкой в печь шихтовых материалов, перепуском электродов.

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | 3 | Подготовка рабочего места, шихтовых материалов, оборудования и инструмента к выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций при выплавке, выпуске и обработке продуктов плавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | А/02.3 | 3 |
| В | Ведение процесса выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | 3 | Проверка готовности технологического оборудования к ведению процесса плавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | B/02.3 | 3 |
| С | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке ферросплавов комбинированным способом (металлотермическим и электротермическим) | 3 | Подготовка рабочего места, технологического оборудования и инструмента к плавке ферросплавов комбинированным способом | C/01.3 | 3 |
|  |  | 3 | Выполнение вспомогательных операций при выплавке, выпуске и обработке продуктов плавки ферросплавов комбинированным способом | C/02.3 | 3 |
| D | Ведение процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом (металлотермическим и электротермическим) | 3 | Проверка готовности технологического и вспомогательного оборудования к проведению процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом | D/01.3 | 3 |
|  |  | 3 | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов комбинированным способом | D/02.3 | 3 |
| Е | Выполнение вспомогательных работ при выплавке ферросплавов непрерывным процессом, электротермическим способом (в руднотермических электропечах) | 3 | Выполнение вспомогательных операций при выплавке ферросплавов в руднотермических электропечах | E/01.3 | 3 |
|  |  | 3 | Обслуживание колошника руднотермической электропечи | E/02.3 | 3 |
| F | Ведение процесса выплавки ферросплавов электротермическим способом (в руднотермических электропечах) | 4 | Проверка готовности технологического оборудования, узлов и механизмов руднотермической электропечи к плавке | F/01.4 | 4 |
|  |  | 4 | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов в руднотермических электропечах | F/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Плавильщик ферросплавов 3 разряда Плавильщик ферросплавов 4 разряда Плавильщик ферросплавов 5 разряда Плавильщик ферросплавов 6 разряда Плавильщик ферросплавов 7 разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет. Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательстве. Наличие удостоверения стропальщика. |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, шихтовых материалов, оборудования и инструмента к выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и исправности средств индивидуальной защиты, работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Уборка рабочей площадки выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Очистка оборудования и механизмов от технологической пыли, шлака и настылей |
|  | Подготовка инструмента и приспособлений для ведения футеровочных работ и технологического процесса плавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Заправка торкрет-машины огнеупорной смесью |
|  | Торкретирование плавильных агрегатов и разливочной посуды |
|  | Выявление и устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и вызов при необходимости ремонтных и обслуживающих служб |
| Необходимые умения | Очищать оборудование от остатков металла и шлака различными способами |
|  | Выявлять визуально неисправности футеровки и обслуживаемого оборудования |
|  | Применять специальные инструменты и механизмы по футеровке плавильной шахты, горна и разделке продуктов плавки |
|  | Управлять торкрет-машиной |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Пользоваться программным обеспечением участка рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации обслуживаемого оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Правила использования средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Технологический процесс выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Инструкции по безопасной эксплуатации торкрет-машины |
|  | Назначение, состав и свойства заправочных и огнеупорных материалов, используемых при футеровочных работах |
|  | Способы очистки оборудования от остатков металла и шлака |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Слесарное дело в необходимом для выполнения работ на участке выплавки ферросплавов объеме |
|  | Способы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при выплавке, выпуске и обработке продуктов плавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о параметрах технологического режима и неполадках в работе оборудования |
| --- | --- |
|  | Приготовление раствора для обмазки стенок шахты |
|  | Футеровка шахт, горнов, изложниц и технологической посуды |
|  | Подготовка гнезда в песчаном очаге |
|  | Установка плавильной шахты и заделка гнезда |
|  | Подготовка шихты для выплавки |
|  | Взвешивание шихтовых материалов, составление шихты и смешивание в смесителе |
|  | Проверка наличия и отбор проб шихтовых материалов |
|  | Засыпка шихты в шахту |
|  | Подготовка запальной смеси |
|  | Расфутеровка шахт |
|  | Снятие металла и шлака |
|  | Охлаждение слитков в водяной ванне |
|  | Разделка блоков металла и шлака |
|  | Гранулирование шлака |
|  | Выявление и устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и вызов при необходимости ремонтных и обслуживающих служб |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние футеровки и места, подлежащие ремонту |
|  | Пользоваться специальными инструментами и механизмами при футеровке плавильной шахты, горна и разделке продуктов плавки |
|  | Отбирать пробы шихтовых материалов |
|  | Составлять шихту для выплавки заданного состава |
|  | Устанавливать желоб и копильник |
|  | Проверять исправность весов для взвешивания компонентов шихты |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Пользоваться программным обеспечением участка рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим способом |
|  | Технологический процесс выплавки ферросплавов металлотермическим способом |
|  | Виды и назначение шихтовых материалов, применяемых при выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Порядок подготовки шихтовых материалов для загрузки в смесительный барабан |
|  | Назначение, состав и свойства используемых заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Последовательность действий при проведении горячих ремонтов оборудования |
|  | Принцип работы и правила технической эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Слесарное дело в необходимом для выполнения работ объеме на участке выплавки ферросплавов |
|  | Способы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Плавильщик ферросплавов 5-го разряда Плавильщик ферросплавов 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по подготовке к процессу выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности технологического оборудования к ведению процесса плавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка: - наличия и качества шихтовых; - наличия футеровочных материалов; - наличия и исправности оградительной техники, средств пожаротушения, производственной сигнализации, блокировок и средств связи; - состояния футеровки шахты, горна, шлаковен и изложниц; - состояния систем вентиляции и газопылеочистки; - исправности контрольно-измерительных приборов; - чистоты рабочих мест |
|  | Оценка готовности оборудования для выпуска и разделки продуктов плавки металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Устранение выявленных недостатков |
|  | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом и принятых мерах по их устранению |
| Необходимые умения | Визуально определять исправность технологического оборудования, механизмов, приборов, средств обеспечения безопасности |
|  | Визуально определять состояние огнеупорной футеровки технологического оборудования |
|  | Оценивать исправность контрольно-измерительных приборов |
|  | Оценивать безопасность организации рабочих мест |
|  | Оценивать качество шихтовых материалов и состав шихтовой смеси |
|  | Определять оптимальный способ действия для устранения выявленных недостатков |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом, а также приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке ферросплавов металлотермическим способом |
|  | Технология выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Назначение, состав и свойства используемых при выплавке ферросплавов металлотермическим способом шихтовых заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности для плавильщика ферросплавов |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о параметрах плавки, имевших место отклонениях от нормативных требований и мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Регулирование режимов выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Контроль состояния обслуживаемого оборудования |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Необходимые умения | Визуально контролировать качество шихтовых материалов и состав шихтовой смеси |
|  | Контролировать и обеспечивать соблюдение норм расхода сырья, вспомогательных материалов |
|  | Корректировать параметры процесса выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Устранять мелкие неисправности в работе обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции |
|  | Оценивать пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, приборов и механизмов на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Производственно-технические, технологические инструкции по выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Технологические инструкции выплавки различных видов ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Назначение, состав и свойства шихтовых заправочных и огнеупорных материалов, применяемых при выплавке ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов используемого оборудования, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов металлотермическим (внепечным) способом |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке ферросплавов комбинированным способом (металлотермическим и электротермическим) | Код | C | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик ферросплавов 4-го разряда Плавильщик ферросплавов 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы с сосудами давлением <8>; - допуск к работе по II группе электробезопасности до 1000 В |
| Другие характеристики | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места, технологического оборудования и инструмента к плавке ферросплавов комбинированным способом | Код | C/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Уборка мусора на рабочей площадке |
|  | Очистка оборудования и механизмов от технологической пыли, шлака и настылей |
|  | Подготовка инструмента и приспособлений для ведения технологического процесса плавки комбинированным способом |
|  | Проверка состояния ограждений и работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Проверка наличия шихтовых и футеровочных материалов, отбор проб |
|  | Заправка и обслуживание торкрет-машины |
|  | Проведение футеровочных работ |
|  | Подготовка ниппелей для наращивания электродов |
|  | Проверка наличия и комплектности аварийного инструмента, средств пожаротушения и газозащитной аппаратуры |
| Необходимые умения | Очищать оборудование от остатков сплава и шлака |
|  | Пользоваться специальным инструментом и механизмами при проведении ремонтно-футеровочных работ |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Производить несложный ремонт оборудования |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации грузоподъемных механизмов |
|  | Производственно-технические инструкции по выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Технология процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Виды и назначение шихтовых материалов, применяемых при выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Порядок подготовки шихтовых материалов для загрузки в смесительный барабан |
|  | Назначение, состав и свойства заправочных и огнеупорных материалов, применяемых при выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Основы слесарного дела |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при выплавке, выпуске и обработке продуктов плавки ферросплавов комбинированным способом | Код | C/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии рабочего места |
| --- | --- |
|  | Взвешивание шихтовых материалов, смешивание их в смесителе |
|  | Подача материалов в бункера и из бункеров на плавку |
|  | Приготовление раствора для обмазки стенок шахты |
|  | Футеровка шахты, горна электропечи, изложниц, технологической посуды |
|  | Разделка блоков металла и шлака |
|  | Подготовка гнезда в песчаном очаге, установка плавильной шахты, заделка гнезда |
|  | Подготовка запальной смеси |
|  | Засыпка шихты в шахту или электропечь, подготовка и установка желоба и копильника |
|  | Замочка слитков, выдача слитков из ванны |
|  | Установка ванны под электродами |
|  | Гранулирование шлака |
|  | Дробление металла |
|  | Участие в ведении одновременного технологического процесса выплавки ферросплавов и сплавов электротермическим и металлотермическим способами |
|  | Перепуск и наращивание графитированных и самоспекающихся электродов |
|  | Выпуск жидких продуктов плавки и их разливка |
|  | Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования, участие в его ремонте |
| Необходимые умения | Визуально определять состояние футеровки и места, подлежащие ремонту |
|  | Пользоваться специальными инструментами и механизмами по футеровке электропечи, плавильной шахты, горна и разделке продуктов плавки |
|  | Очищать оборудование от остатков сплава и шлака |
|  | Визуально определять целостность электроподводящих кабелей и разъемов электропечи |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Выполнять перепуск и наращивание электродов |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением по ведению технологического процесса выплавки ферросплавов |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования по выплавке ферросплавов комбинированным способом, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические инструкции по выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Технология выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Назначение, состав и свойства шихтовых, заправочных и огнеупорных материалов, используемых при выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Последовательность действий при проведении горячих ремонтов оборудования |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом (металлотермическим и электротермическим) | Код | D | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик ферросплавов 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по подготовке к процессу выплавки ферросплавов комбинированным способом |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы с сосудами под давлением |
| Другие характеристики | - |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности технологического и вспомогательного оборудования к проведению процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом | Код | D/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, параметрах плавки ферросплавов комбинированным способом, имевших место отклонениях от нормативных требований и мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Оценка наличия и качества шихтовых и огнеупорных материалов |
|  | Проверка чистоты, освещения, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Проверка наличия и исправности ограждений, блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов и средств связи |
|  | Проверка наличия газозащитной аппаратуры, средств пожаротушения и аварийного инструмента |
|  | Проверка исправности систем вентиляции и газоочистки |
|  | Оценка состояния огнеупорной футеровки технологических агрегатов и разливочной посуды |
|  | Заключение о возможности (невозможности) проведения процесса выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Проверка исправности весов на участке смешение жидких расплавов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Необходимые умения | Контролировать качество шихтовых материалов |
|  | Визуально определять состояние футеровки и места плавильных агрегатов и разливочной посуды, подлежащие ремонту |
|  | Визуально оценивать исправность механизмов, узлов электродержателей и токоподвода, системы водоохлаждения электропечи и оборудования в камере электродугового подогрева |
|  | Производить несложный ремонт обслуживаемого оборудования |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Подавать команды машинисту крана |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь при травмах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Необходимые знания | Технологический процесс выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Производственные и технологические инструкции выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации используемого основного и вспомогательного оборудования, приборов и механизмов участка выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Способы и порядок проверки исправности блокировок и механизмов электропечи, средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Действующие стандарты и технические условия на сырье, выплавляемые ферросплавы и полупродукты |
|  | Назначение, состав и свойства используемых футеровочных материалов |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе используемого оборудования |
|  | Правила оказания первой помощи при травмах |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов комбинированным способом | Код | D/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль выполнения подготовительных работ и необходимое участие в выполнении подготовительных к плавке ферросплавов работ |
| --- | --- |
|  | Руководство загрузкой шихты в плавильный агрегат, ведением процесса плавки ферросплавов, выпуском и последующей обработкой продуктов плавки |
|  | Управление электрическим режимом плавки |
|  | Контроль состояния электродов в период их эксплуатации |
|  | Руководство перепуском электродов |
|  | Контроль исправного состояния подъемных сооружений, инструмента, приспособлений и средств защиты |
|  | Учет расхода сырья, вспомогательных материалов и электроэнергии |
|  | Устранение мелких неполадок в механическом и электрическом оборудовании печи |
|  | Выполнение вспомогательных операций при проведении работ по текущему, холодному, горячему ремонтам оборудования и футеровке плавильного агрегата |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологического процесса и состояния оборудования от установленных значений |
|  | Контролировать состояние оборудования (визуально и с применением приборов) |
|  | Корректировать электрический режим плавки |
|  | Корректировать состав шихты в зависимости от хода процесса и анализов сплава |
|  | Выполнять заправку, заделку и разделку выпускного отверстия |
|  | Визуально определять целостность и состояние электроподводящих кабелей, разъемов короткой сети и узла электродержателя |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Необходимые знания | Технологический процесс выплавки ферросплавов различными способами |
|  | Физические и химические свойства ферросплавов и шлака |
|  | Основные технико-экономические показатели работы |
|  | Действующие стандарты и технические условия на выплавляемые ферросплавы и сырье |
|  | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации основного и вспомогательного оборудования по выплавке ферросплавов комбинированным способом, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Устройство плавильных агрегатов по выплавке ферросплавов комбинированным способом |
|  | Назначение, состав и свойства используемых при заправке и ремонте футеровки заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Последовательность действий при проведении горячих ремонтов оборудования |
|  | Нормы времени на проведение технологических операций, огнеупорных работ, горячего ремонта оборудования |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Правила оказания первой помощи при травмах |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов комбинированным способом |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов комбинированным способом |
| Другие характеристики | - |

3.5. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных работ при выплавке ферросплавов непрерывным процессом, электротермическим способом (в руднотермических электропечах) | Код | E | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик ферросплавов 4-го разряда Плавильщик ферросплавов 5-го разряда Плавильщик ферросплавов 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | - |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при выплавке ферросплавов в руднотермических электропечах | Код | E/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, о состоянии рабочего места, неполадках в работе обслуживаемого оборудования по выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи и принятых мерах по их устранению |
| --- | --- |
|  | Уборка производственных площадей и оборудования |
|  | Контроль исправного состояния ограждений, контактных разъемов в короткой сети |
|  | Контроль состояния водоохлаждаемых деталей и узлов (сводовых плит, загрузочных воронок, деталей узла электродержателя), протока и температуры охлаждающей воды |
|  | Контроль температуры кожуха ванны печи |
|  | Выполнение вспомогательных операций при перепуске самоспекающихся электродов |
|  | Подготовка оборудования к проведению ремонтных работ |
|  | Контроль достаточного наличия подготовленной шихты в печных карманах и загрузочных труботечках |
| Необходимые умения | Визуально определять целостность контактных разъемов короткой сети |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь при травмах и отравлении газом |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации руднотермической электропечи, используемого вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические, технологические инструкции по выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технология выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Последовательность действий при проведении горячих ремонтов руднотермической электропечи |
|  | Перечень и классификация газоопасных мест при эксплуатации закрытых электропечей |
|  | Правила выполнения газоопасных работ при эксплуатации закрытых электропечей |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Другие характеристики | - |

3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Обслуживание колошника руднотермической электропечи | Код | E/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Завалка шихты в печь завалочными (загрузочными) машинами и (или) по труботечкам |
| --- | --- |
|  | Поддержание необходимого уровня шихты на колошнике и в загрузочных воронках |
|  | Устранение подвисаний шихты и спеков на колошнике, в загрузочных воронках и труботечках |
|  | Сдача (приемка) по смене завалочных машин |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые умения | Управлять завалочными (загрузочными) машинами руднотермической электропечи |
|  | Визуально определять и поддерживать необходимый уровень шихты на колошнике |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим при травмах |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые знания | Производственно-технические, технологические инструкции по выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технология процесса выплавки ферросплавов электротермическим способом в руднотермической электропечи |
|  | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации руднотермической электропечи, используемого вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Перечень и классификация газоопасных мест при эксплуатации закрытых электропечей |
|  | Правила выполнения газоопасных работ при эксплуатации закрытых электропечей |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов в руднотермическойэлектропечи |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Другие характеристики | - |

3.6. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса выплавки ферросплавов электротермическим способом (в руднотермических электропечах) | Код | F | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий | Плавильщик ферросплавов 6-го разряда Плавильщик ферросплавов 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы по подготовке к процессу выплавки ферросплавов и обслуживанию колошника на руднотермических электропечах |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы с сосудами под давлением; - на право обслуживания и эксплуатации оборудования, связанного с наличием несгоревшего ферросплавного газа |
| Другие характеристики | - |

3.6.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности технологического оборудования, узлов и механизмов руднотермической электропечи к плавке | Код | F/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены: - о сменном производственном задании; - составе шихты; - даче добавок; - корректировке состава шихты; - данных анализа ферросплавов последнего выпуска; - электрическом режиме печи; - перепускесамоспекающихся электродов и оценке длины их рабочих концов; - состояниилеточного узла; - наличии подготовленного оборудования для выпуска и разливки ферросплава и шлака; - системах обеспечения безопасности |
| --- | --- |
|  | Проверка чистоты, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест на соответствие установленным требованиям |
|  | Заключение о возможности продолжения непрерывного процесса плавки в текущем режиме на основе полученной информации и визуального осмотра оборудования электропечи |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые умения | Оценивать ход технологического процесса плавки визуально и по показаниям контрольно-измерительных приборов, по анализам проб ферросплавов и шлака |
|  | Оценивать состояние и пригодность используемого оборудования и систем обеспечения безопасности |
|  | Визуально оценивать целостность элементов короткой сети, состояние контактных соединений, футеровки печи и самоспекающихся электродов |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации руднотермической электропечи, системы газоочистки, вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические, технологические инструкции по выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технологический процесс выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Основы электрометаллургии, электротехники и газового хозяйства |
|  | Физико-химические свойства сплавов, шлаков, шихтовых материалов, порядок их подготовки к плавке в руднотермической электропечи |
|  | Стандарты и технические условия на ферросплавы и сырьевые материалы, применяемые при выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Инструкция по режиму коксования самоспекающихся электродов |
|  | Состав электродной массы |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Другие характеристики | - |

3.6.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом выплавки ферросплавов в руднотермических электропечах | Код | F/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Руководство загрузкой шихты в печь, перепуском электродов, ведением процесса выплавки сплавов, их выпуском и подачей на разливку |
| --- | --- |
|  | Контроль исправного состояния подъемно-транспортных средств, инструмента, приспособлений и средств защиты |
|  | Управление электрическим и газовым режимом работы печи |
|  | Контроль состояния и расхода электродов |
|  | Перепуск электродов |
|  | Устранение неполадок в механическом, электрическом и газовом оборудовании печи с привлечением соответствующих служб |
|  | Контроль состояния (чистоты) подсводового пространства и наклонного газохода |
|  | Контроль электрического режима печи в процессе плавки в зависимости от хода печи и анализов сплава |
|  | Корректировка состава шихты в процессе плавки в зависимости от хода печи и анализов сплава |
|  | Контроль работы машиниста газоочистки по поддержанию нормального режима работы газоочистки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые умения | Оценивать ход плавки, газовый режим, места забивания газового тракта по внешнему виду сгорающего на открытом колошнике или над загрузочными воронками газа, посадке электродов |
|  | Корректировать электрический режим плавки в зависимости от хода печи и анализов сплава |
|  | Визуально оценивать целостность элементов короткой сети, состояние контактных соединений, футеровки печи и самоспекающихся электродов |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения, газозащитную аппаратуру и пользоваться аварийным инструментом |
|  | Пользоваться программным обеспечением рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила технической эксплуатации руднотермической электропечи, системы газоочистки, вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Основы электрометаллургии, электротехники и газового хозяйства применительно к ведению выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Производственно-технические, технологические инструкции по выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технологические инструкции по выплавке различных ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технологический процесс выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Инструкция по режиму коксования самоспекающихся электродов |
|  | Физико-химические свойства сплавов, шлаков, шихтовых материалов, порядок их подготовки к плавке в руднотермической электропечи |
|  | Порядок подготовки к плавке в руднотермической электропечи шихтовых материалов |
|  | Стандарты и технические условия на ферросплавы и сырьевые материалы, применяемые при выплавке ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Технико-экономические показатели работы печи |
|  | Перечень и классификация газоопасных мест и правила выполнения газоопасных работ |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования на участке выплавки ферросплавов в руднотермическойэлектропечи |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности на участке выплавки ферросплавов в руднотермической электропечи |
|  | Программное обеспечение рабочего места плавильщика ферросплавов в руднотермической электропечи |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству ферросплавов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |