ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

РАЗЛИВЩИК СТАЛИ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Разливка стали в изложницы и на машине непрерывного литья заготовок |  | С05.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Качественно перевести жидкую сталь в твердую фазу

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение технологического процесса разливки стали на УНРС | 3 | Управлять шиберными затворами промежуточного и сталеразливочного ковша при разливке стали из ковшей емкостью до100т | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнять накрывание слитков в томильной яме крышками и снятие их под руководством разливщика стали более высокой квалификации. | А/02.3 | 3 |
| В | Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | 3 | Подготовка промежуточных ковшей | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка сталеразливочного стенда и подъемно-поворотного устройства, огнеупорных изделий и вспомогательных материалов | В/02.3 | 3 |
| С | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | 4 | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | С/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки стали на УНРС | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Разливщик стали 2-го разряда Разливщик стали 3-го разряда Разливщик стали 4-го разряда Разливщик стали 5-го разряда Разливщик стали 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования,Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования.Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет*(3) Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республики Узбекистан порядке*(4) Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В; - на допуск к работе, эксплуатации продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Управлять шиберными затворами промежуточного и сталеразливочного ковша при разливке стали из ковшей емкостью до100 т | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оградительной техники и работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Смазка кристаллизатора или засыпка в кристаллизатор шлакообразующих смесей |
|  | Подготовка материалов, технологического инструмента, приспособлений и устройств к разливке плавки |
|  | Подготовка пробоотборников к работе |
|  | Установка гидроцилиндра в сталеразливочном ковше |
|  | Уборка скрапа, шлака и мусора в разливочном пролете |
|  | Очистка сталеразливочных ковшей от остатков металла и шлака |
|  | Погрузка стальных и шлаковых "козлов" в железнодорожные вагоны |
|  | Проверка исправности средств связи, сигнализации блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты |
|  | Подготовка устройств для защиты струи металла из стальковша стаканом или аргоном |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
|  | Визуально определять состояние сталь ковша и промежуточного ковша и приспособлений |
|  | Пользоваться пневматическим инструментом |
|  | Соблюдать правила применения кислорода |
| Необходимые умения | Использовать специальный технологический инструмент |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками или с помощью средств мобильной связи |
|  | Применять средства индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
|  | Технологическая инструкция, инструкция по эксплуатации |
|  | Основы процесса по разливке стали |
|  | Устройство стопорного механизма или шибера сталеразливочного ковша |
| Необходимые знания | Состав и свойства огнеупорных материалов |
|  | Правила строповки грузов |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали - |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнять накрывание слитков в томильной яме крышками и снятие их под руководством разливщика стали более высокой квалификации. | Код | А/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния оградительной техники и работоспособности средств связи, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования |
|  | Загрузка в кристаллизатор термических смесей при разливке стали в кристаллизатор сверху |
|  | Управление стопорным или шиберным механизмом разливки стали |
|  | Применение устройства для защиты от окисления струи металла из стальковша и смеси для защиты зеркала металла в промежуточных ковшах в зависимости от марки сталей |
|  | Контроль времени заполнения металлом изложниц и измерение высоты налива прибыли |
|  | Корректировка скорости разливки |
|  | Отбор проб металла |
|  | Соблюдение режима охлаждения слитков в кристаллизаторе и изложнице |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Обеспечивать центровку оси струи из стальковша с осью на кристаллизатор |
|  | Выбирать скорость наполнения кристаллизатора в зависимости от марки стали и температуры разливаемой стали |
|  | Определять способы защиты от окисления стали и смазки кристаллизатора в зависимости от марки сталей |
|  | Пользоваться устройством для защиты струи металла кислородом |
|  | Владеть способами отбора проб металла |
|  | Визуально определять качество сборки и установки стопорного устройства и сталеразливочного стакана |
|  | Подавать команды машинисту мостового крана условными знаками или с помощью средств мобильной связи |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
|  | Оказывать первую помощь при травмах |
| Необходимые знания | Технологические инструкции по разливке стали |
|  | Причины появления дефектов слитков |
|  | Требования к готовой продукции |
|  | Внутренние пороки слитков |
|  | Влияние технологических параметров разливки на получение качественных слитков |
|  | Состав и свойства огнеупорных материалов, применяемых для футеровки сталеразливочных ковшей, для сборки стопоров или шиберных механизмов и сталеразливочных стаканов |
|  | Химические и физические свойства разливаемой стали |
|  | Требования, предъявляемые к качеству разливаемой стали и подготовке к разливке |
|  | Диапазон допустимых отклонений от контролируемого технологического параметра, определяемый требованиями технологических инструкций |
|  | Влияние различных материалов для защиты от окисления стали и смазки кристаллизатора на качество слитков размерно-марочного сортамента сталей |
|  | Особенности кристаллизации слитков в зависимости от их размерно-марочного сортамента и технологических параметров разливки |
|  | Основные качественные показатели слитков |
|  | Места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры на разливочной площадке |
|  | Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента |
|  | Меры безопасности при организации и выполнении газоопасных работ |
|  | План ликвидации аварий |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных мероприятий для обеспечения разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | В | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Разливщик стали 3-го разряда Разливщик стали 4-го разряда Разливщик стали 5-го разряда Разливщик стали 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, начальное профессиональное образование (среднее специальное, профессиональное образование). Профессиональная подготовка (курсы на базе образовательной организации по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) и практический опыт при наличии образования, не ниже общего среднего. |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Республике Узбекистан порядке Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В; - на допуск к эксплуатации и ремонту трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); - на допуск к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств; - на право работы с сосудами под давлением (при необходимости); - газорезчика (при необходимости) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка промежуточных ковшей | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования, имевших место в течение смены неисправностях и мерах, принятых по их устранению |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности блокировок, средств связи и производственной сигнализации |
|  | Подъем промежуточных ковшей (промковшей) мостовым краном на разливочную площадку для установки на тележку промковша и стенды разогрева |
|  | Контроль работоспособности и состояния шиберных затворов и их приводов на рабочем и резервном промежуточных ковшах |
|  | Контроль работоспособности и состояния шиберных затворов со стакан-дозаторами на промежуточных ковшах |
|  | Проверка работоспособности и состояния устройств быстрой замены погружаемых разливочных стаканов на промковшах |
|  | Проверка чистоты стакан-дозаторов резервного промежуточного ковша |
|  | Проверка состояния и чистоты внутренней части футеровки промковша и крышки |
|  | Разогрев футеровки промковшей, стакан-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Проверка работоспособности тележек промковша или подъемно-поворотного стола |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Определять работоспособности и состояния шиберных затворов со стакан-дозаторами на резервном промежуточном ковше |
|  | Управлять самоходной тележкой для промежуточных ковшей |
|  | Производить погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Производить подготовку к разливке основного и резервного промежуточного ковша |
|  | Производить установку промежуточного ковша на тележку промковша или на подъемно-поворотный стол |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками или с помощью мобильной связи |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Технологические инструкции |
|  | Конструкция, устройство и принцип действия обслуживаемого оборудования, устройств и механизмов |
|  | Применяемые огнеупоры и схема футеровки промковша |
|  | Состав огнеупоров стакан-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Правила ведения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Инструкция для стропальщика |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка сталеразливочного стенда и подъемно-поворотного устройства, огнеупорных изделий и вспомогательных материалов | Код | В/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка работоспособности сталеразливочного стенда или подъемно-поворотного устройства для перемещения сталеразливочных ковшей |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности подъемно-поворотного стенда или тележек для перемещения промежуточных ковшей |
|  | Подготовка и установка защитных труб, стаканов-дозаторов и погружных разливочных стаканов |
|  | Подготовка и проверка работоспособности: - манипулятора для установки стакана (трубы, воронки) для защиты струи металла из стальковша; - устройства для автоматической подачи шлакообразующих смесей; - блоков для замера температуры стали и содержания водорода; - пробоотборников металла |
|  | Проверка наличия и доставка на разливочную площадку теплоизолирующих смесей и шлакообразующих смесей для промковша и кристаллизатора |
|  | Проверка наличия и исправности необходимого для разливки стали инструмента и инвентаря |
|  | Контроль состояния аварийных емкостей и шлаковень |
|  | Контроль состояния: - ограждений; - перекрытий плитного настила разливочной площадки; - пожарной безопасности рабочих мест; - пожарного инвентаря |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально определять техническое состояние измерительных блоков, инструментов и инвентаря |
|  | Владеть способами установки на промковш погружного разливочного стакана |
|  | Владеть способами определения работоспособности подъемно-поворотного устройства |
|  | Производить погрузочно-разгрузочные работы |
|  | Проверять пригодность средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Реализовывать план ликвидации аварий |
|  | Проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Производственно-технические инструкции |
|  | Сменное производственное задание и график на производство работ |
|  | Конструкция, управление, принцип работы и периодичность проверки механизмов обслуживаемого оборудования и устройств |
|  | Способы и периодичность проверки исправности измерительной, запорной арматуры, регулирующих и отсекающих средств на технологических трубопроводах |
|  | Инструкция для стропальщика |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Правила ведения грузоподъемных работ |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса разливки на машине непрерывного литья заготовок | Код | С | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Разливщик стали 5-го разряда Разливщик стали 6-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы разливщиком стали 4-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы в электроустановках с напряжением до 1000 В; - на допуск к эксплуатации и ремонту трубопроводов продуктов разделения воздуха (кислорода, азота, аргона); - на допуск к эксплуатации и ремонту объектов газового хозяйства металлургических организаций и производств; - на право работы с сосудами под давлением (при необходимости); - газорезчика (при необходимости) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка к ведению процесса разливки стали на машине непрерывного литья заготовок | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение и передача информации от сдающего и принимающего смену бригадира разливщика о состоянии: - технологических режимов разливки плавки (марка стали, температура, скорость вытягивания, время поступления следующей плавки); - оборудования узлов и агрегатов машины непрерывного литья |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия измерительного и аварийного инструмента, мобильных индивидуальных средств связи, средств пожаротушения и индивидуальной защиты |
|  | Ознакомление со сменным графиком производства и размерно-марочным сортаментом |
|  | Проверка состояния обслуживаемого оборудования, инструмента |
|  | Установка стальковша на подъемно-поворотный стол |
|  | Подключение гидроцилиндра к шиберному затвору стальковша |
|  | Установка промковша в рабочую позицию |
|  | Подключение к магистралям маслопроводу, гидроцилиндра к шиберному затвору промковша |
|  | Открывание шибера и управление процессом наполнения промковша |
|  | Контроль наполнения промковша металлом |
|  | Присадка в промковш на поверхность металла ассимилирующей шлакообразующей и теплоизолирующей смесей |
|  | Открывание стопора или шиберы промковша и подача металла в кристаллизатор |
|  | Управление стопором промковша для заполнения полости кристаллизатора |
|  | Защита от окисления зеркала металла в кристаллизаторе с помощью подачи аргона, жидкой смазки кристаллизатора или шлакообразующих смесей |
|  | Присадка на поверхность зеркала металла в кристаллизаторе шлакообразующей смеси |
|  | Подача команды оператору машины непрерывного литья заготовок на начало вытягивания |
|  | Управление стопором или шибером для обеспечения необходимой массовой скорости наполнения кристаллизатора и требуемой скорости вытягивания |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием специальных приборов определять отклонения параметров текущего состояния оборудования и устройств от установленных значений |
|  | Устанавливать защитную трубу манипулятором и состыковывать ее со стаканом-коллектором стальковша |
|  | Дозировать струю из стальковша с помощью шиберного затвора и наполнять промковш до заданного уровня |
|  | Управлять механизмом стопора-моноблока или шибера промежуточного ковша |
|  | Центровать положение погружного разливочного стакана или стакан-дозатора в кристаллизаторе |
|  | Устанавливать заданную глубину погружного разливочного стакана |
|  | Поддерживать заданную скорость вытягивания |
|  | Управлять системой быстрой замены погружаемых стаканов |
|  | Проверять на соответствие установленным требованиям состояние рабочих мест по чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Конструкция, технологические коммуникации, оборудование, устройства и механизмы, программное обеспечение, визуализация информации о процессах разливки на выносном пульте поста управления машины непрерывного литья заготовок |
|  | Производственно-технические инструкции и оборудование, относящееся к обслуживанию узлов и механизмов машины непрерывного литья заготовок |
|  | Технологические инструкции по непрерывной разливке стали |
|  | Заданные и предельно допустимые параметры по технологическим режимам разливки |
|  | Места установки контрольно-измерительной и запорной аппаратуры на стендах разливки |
|  | Требования к чистоте, освещению, пожарной безопасности, электробезопасности рабочих мест |
|  | Способы, порядок проверки исправности средств индивидуальной и коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Перечень и место хранения средств пожаротушения, измерительной аппаратуры и аварийного инструмента |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом разливки заготовок на машине непрерывного литья заготовок | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение и передача при приемке-сдаче смены информации о состоянии оборудования и технологическом режиме разливки плавки |
| --- | --- |
|  | Обеспечение полного и равномерного покрытия зеркала металла в промковше теплоизолирующими и ассимилирующими шлакообразующими смесями |
|  | Управление устройствами и механизмами выпуска стали из стальковша и промежуточного ковша при разливке стали |
|  | Ведение для обеспечения стабильности процесса разливки: - постоянного контроля положения уровня металла в кристаллизаторе; - непрерывной и равномерной подачи аргона, жидкой смазки или шлакообразующей смеси на зеркало металла в кристаллизаторе; - непрерывного контроля состояния зеркала металла в кристаллизаторе |
|  | Установка заданной глубины погружного разливочного стакана |
|  | Поддержка заданной скорости вытягивания |
|  | Ведение операций по замене погружаемого стакана и промковша |
|  | Управление устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор |
|  | Отбор ковшевых проб металла из промковша |
|  | Замер температуры стали в промковше |
|  | Удаление гарнисажа из шлакообразующей смеси в кристаллизаторе |
|  | Применение кислорода для прожигания канала шиберного затвора сталеразливочного ковша или промковша |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации разливщика стали |
| Необходимые умения | Применять кислород для прожигания канала шиберного затвора сталеразливочного ковша |
|  | Управлять манипулятором защиты струи металла |
|  | Производить замену защитной трубы, погружного стакана, в том числе с применением кислорода |
|  | Визуально или с помощью специального датчика определять окончание разливки металла из сталеразливочного ковша |
|  | Поддерживать заданный уровень и массу металла в промежуточном ковше, управляя шиберным затвором стальковша |
|  | Производить ассимиляцию и теплоизоляцию расплава в промежуточном ковше добавками шлаковых смесей |
|  | Поддерживать температуру стали в промковше на уровне установленных значений подачей теплоизолирующей смеси |
|  | Владеть способами поддержания уровня металла в кристаллизаторе в заданных пределах и стабильного протекания процесса разливки |
|  | Управлять устройством автоматической подачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор |
|  | Предотвращать образование грубого гарнисажа на рабочих стенках кристаллизатора |
|  | Производить измерение массовой доли водорода в расплаве и отбор проб металла из промковша |
|  | Пользоваться программным обеспечением разливщика стали |
| Необходимые знания | Технологические инструкции по разливке стали |
|  | Производственно-техническая инструкция разливщика |
|  | Диапазон допустимых отклонений от контролируемого технологического параметра, определяемый требованиями технологических инструкций |
|  | Способы и последовательность действий определения фактического значения контролируемых технологических параметров |
|  | Время разливки плавки в зависимости от параметров разливки |
|  | Особенности затвердевания различных заготовок |
|  | Основные качественные показатели заготовок, влияние технологических параметров разливки на качество заготовки, их дефекты и причины образования |
|  | План ликвидации аварий |
|  | Меры безопасности при организации и выполнении аварийных ремонтных работ |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Основные требования к качеству заготовок |
|  | Система аварийной сигнализации и аварийное оборудование машины непрерывного литья заготовок |
|  | Программное обеспечение разливщика стали |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для разливщика стали |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. ______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |