ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

# СТАЛЕВАР УСТАНОВКИ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Обработка стали на установках внепечной обработки |  | С05.013 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Внепечная обработка стали и сплавов с целью получения требуемых параметров плавки

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение технологических операций, подготовительных работ при внепечной обработке стали | 3 | Проверка готовности и подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений к проведению технологического процесса внепечной обработки стали | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка добавочных материалов для внепечной обработки стали | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение технологических и вспомогательных операций при внепечной обработке стали | A/03.3 | 3 |
| B | Осуществление технологического процесса внепечной обработки стали | 4 | Проверка готовности установки внепечной обработки стали к проведению технологического процесса | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом, выполнение технологических операций процесса внепечной обработки стали | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологических операций, подготовительных и вспомогательных работ при внепечной обработке стали | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Сталевар установки внепечной обработки стали 5-го разряда Сталевар установки внепечной обработки стали 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности и подготовка рабочего места, инструментов и приспособлений к проведению технологического процесса внепечной обработки стали | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, обслуживаемого оборудования, неполадках в работе оборудования, оградительной техники, производственной сигнализации, о параметрах технологического режима, причинах получения несоответствующей продукции и брака. |
| --- | --- |
|  | Проверка исправности настилов и ограждений рабочей площадки, исправного состояния на рабочем месте оградительной техники. |
|  | Проверка исправности освещения рабочей площадки и пульта управления установкой |
|  | Проверка работоспособности блокировок и средств связи |
|  | Проверка и поддержание чистоты и порядка на рабочей площадке и в пульте управления установкой |
|  | Проверка наличия и исправности средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверка состояния и очистка путей движения сталевоза установки внепечной обработки |
|  | Проверка наличия и достаточности сменных блоков измерения температуры и отбора проб |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации сталевара установки внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Управлять агрегатами и механизмами установки внепечной обработки с главного и местного пультов управления |
|  | Выявлять неисправности в работе эксплуатируемого оборудования |
|  | Визуально определять целостность электроподводящих кабелей и разъемов |
|  | Проверять пригодность средства строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь |
| Необходимые знания | Технологические инструкции |
|  | Сменное задание по внепечной обработке и график на производство работ |
|  | Инструкции по эксплуатации установки внепечной обработки, ее агрегатов и механизмов, главного и местных пультов управления |
|  | Схемы строповки и перемещения грузов |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов установки внепечной обработки стали, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара установки внепечной обработки стали |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

    - Трудовая функция

| Наименование | Подготовка добавочных материалов для внепечной обработки стали | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Прием и загрузка добавочных материалов в бункера системы механизированной подачи материалов в ковш при внепечной обработке |
| --- | --- |
|  | Установка бунтов порошковой и алюминиевой проволоки в трайб-аппарат |
|  | Проверка наличия добавочных материалов в бункерах системы загрузки и на рабочей площадке |
|  | Наращивание и перепуск электродов установки дугового подогрева плавки |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации сталевара установки внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Визуально определять тип и качество ферросплавов и шлакообразующих материалов |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками |
|  | Управлять агрегатами и механизмами установки внепечной обработки с главного и местных пультов управления |
|  | Пользоваться программным обеспечением сталевара установки внепечной обработки стали |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации системы механизированной подачи материалов в ковш, главного и местных пультов управления установки внепечной обработки |
|  | Свойства, состав и назначение добавочных материалов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству материалов, используемых при внепечной обработке |
|  | Схемы строповки и перемещения грузов |
|  | Инструкция по наращиванию и перепуску электродов |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара установки внепечной обработки стали |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

    - Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологических и вспомогательных операций при внепечной обработке стали | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение сменного задания и ознакомление с ним |
| --- | --- |
|  | Управление установкой (снятием) стальковша |
|  | Подсоединение (отсоединение) донной фурмы к системе подачи газа |
|  | Запуск и управление перемешиванием плавки газом |
|  | Включение и вывод на заданный режим электродугового нагрева плавки в ковше |
|  | Включение и вывод на заданный режим вакуумных насосов |
|  | Установка ковша с плавкой в позицию вакуумирования |
|  | Отбор пробы металла и шлака |
|  | Замер температуры металла в ковше |
|  | Подача в ковш ферросплавов, раскислителей и шлакообразующих |
|  | Введение в металлическую ванну в ковше порошковой и/или алюминиевой проволоки |
|  | Перепуск и наращивание электродов установки электродугового нагрева плавки в ковше |
|  | Контроль и управление режимом нагрева камеры циркуляционного вакууматора |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации сталевара установки внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Управлять агрегатами и механизмами установки внепечной обработки с главного и местного пультов управления |
|  | Осуществлять и регулировать перемешивание плавки газом по заданному режиму |
|  | Управлять процессом нагрева камеры циркуляционного вакууматора |
|  | Владеть механизированным и ручным способами подача в ковш шлакообразующих материалов и раскислителей |
|  | Осуществлять и регулировать подачу в металлическую ванну в ковше порошковой и/или алюминиевой проволоки по заданному режиму |
|  | Отбирать пробы металла и шлака |
|  | Замерять температуру стали в ковше |
|  | Реализовывать план ликвидации аварий на установке внепечной обработки стали |
| Необходимые знания | Сменное задание по выплавке |
|  | Инструкции по эксплуатации установки внепечной обработки, ее агрегатов и механизмов, главного и местных пультов управления |
|  | Технологические инструкции по внепечной обработки стали |
|  | Физико-химические свойства, состав и назначение раскислителей, легирующих, шлакообразующих, заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Состав и свойства газов, используемых в технологическом процессе внепечной обработки стали |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при травмах, ожогах, поражении током, отравлении газом и ухудшении самочувствия |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара установки внепечной обработки стали |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации аварий на установке внепечной обработки |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление технологического процесса внепечной обработки стали | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Сталевар установки внепечной обработки стали 5-го разряда Сталевар установки внепечной обработки стали 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы подручным сталевара установки внепечной обработки стали 4-5 разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством |
|  | Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Наличие удостоверения стропальщика |
|  | Допуск по II группе по электробезопасности в установках напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности установки внепечной обработки стали к проведению технологического процесса | Код | В/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение сменного задания и ознакомление с ним |
| --- | --- |
|  | Управление установкой (снятием) стальковша |
|  | Подсоединение (отсоединение) донной фурмы к системе подачи газа |
|  | Запуск и управление перемешиванием плавки газом |
|  | Включение и вывод на заданный режим электродугового нагрева плавки в ковше |
|  | Включение и вывод на заданный режим вакуумных насосов |
|  | Установка ковша с плавкой в позицию вакуумирования |
|  | Отбор пробы металла и шлака |
|  | Замер температуры металла в ковше |
|  | Подача в ковш ферросплавов, раскислителей и шлакообразующих |
|  | Введение в металлическую ванну в ковше порошковой и/или алюминиевой проволоки |
|  | Перепуск и наращивание электродов установки электродугового нагрева плавки в ковше |
|  | Контроль и управление режимом нагрева камеры циркуляционного вакууматора |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации сталевара установки внепечной обработки стали |
| Необходимые умения | Управлять агрегатами и механизмами установки внепечной обработки с главного и местных пультов управления |
|  | Осуществлять и регулировать перемешивание плавки газом по заданному режиму |
|  | Управлять процессом нагрева камеры циркуляционного вакууматора |
|  | Владеть механизированным и ручным способами подача в ковш шлакообразующих материалов и раскислителей |
|  | Осуществлять и регулировать подачу в металлическую ванну в ковше порошковой и/или алюминиевой проволоки по заданному режиму |
|  | Отбирать пробы металла и шлака |
|  | Замерять температуру стали в ковше |
|  | Реализовывать план ликвидации аварий на установке внепечной обработки стали |
| Необходимые знания | Сменное задание по выплавке |
|  | Инструкции по эксплуатации установки внепечной обработки, ее агрегатов и механизмов, главного и местных пультов управления |
|  | Технологическая инструкция по внепечной обработки стали общая и на группы марок сталей |
|  | Физико-химические свойства, состав и назначение раскислителей, легирующих, шлакообразующих, заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Состав и свойства газов, используемых в технологическом процессе внепечной обработки стали |
|  | Правила оказания доврачебной помощи при травмах, ожогах, поражении током, отравлении газом и ухудшении самочувствия |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара установки внепечной обработки стали |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации аварий на установке внепечной обработки |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

    - Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом, выполнение технологических операций процесса внепечной обработки стали | Код | В/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Контроль и руководство: - подготовкой шихтовых, заправочных материалов и инструментов; - подачей добавочных материалов, ферросплавов, раскислителей и легирующих |
| --- | --- |
|  | Контроль технологического процесса внепечной обработки, обеспечение соблюдения технологической инструкции |
|  | Расчет и реализация энергетического режима электродугового и/или химического нагрева стали в ковше |
|  | Выбор и реализация режима вакуумирования |
|  | Корректировка режимов внепечной обработки |
|  | Принятие решения о передаче ковша с плавкой на разливку |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации сталевара установки внепечной обработки стали |
|  | Мониторинг состояния установки внепечной обработки и ее оборудования, температуры арматуры установки и состояния контрольно-измерительных приборов |
| Необходимые умения | Осуществлять регулирование параметров процесса внепечной обработки с главного и местных пультов управления |
|  | Выбирать энергетические режимы нагрева |
|  | Выбирать режим продувки плавки |
|  | Выбирать режим вакуумирования |
|  | Разрабатывать оптимальную рецептуру добавок, корректирующих химический состав плавки |
|  | Реализовывать мероприятия по локализации и ликвидации аварий на установке внепечной обработки |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации установки внепечной обработки, ее агрегатов и механизмов, главного и местных пультов управления |
|  | Технологические инструкции по внепечной обработке стали |
|  | Методики расчетов процесса нагрева плавки при электродуговом и химическом подогреве |
|  | Физико-химические свойства, состав и назначения раскислителей, легирующих, шихтовых материалов, огнеупоров |
|  | Перечень возможных отказов оборудования и способов устранения неисправностей |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса от заданных параметров и порядок корректирующих действий по устранению несоответствий |
|  | Состав информации, являющейся служебной и коммерческой тайной, относящейся к выполняемой работе, порядок ее использования |
|  | Требования бирочной системы |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара установки внепечной обработки стали |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _______________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |