ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СТАЛЕВАР ЭЛЕКТРОПЕЧИ

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Выплавка стали в электропечах |  | С05.016 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выплавка стали и сплавов электропечным способом

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121,8122,8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида трудовой деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Выполнение подготовительных работ при выплавке стали в электропечи | 3 | Подготовка рабочего места и поддержание в исправном состоянии огнеупорной футеровки, механизмов электропечи и инструментов | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка шихтовых материалов для ведения плавки в электропечи | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение вспомогательных операций при выплавке и выпуске стали из электропечи | А/03.3 | 3 |
| В | Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | 4 | Проверка готовности электропечи к выплавке стали | В/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление технологическим процессом выплавки стали в электропечи | В/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и вспомогательных работ при выплавке стали в электропечи | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Сталевар электропечи 5-го разряда Сталевар электропечи 6-го разряда Сталевар электропечи 7-го разряда |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством |
|  | Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право обслуживания и эксплуатации оборудования, работающего на природном газе |
|  | Допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка рабочего места и поддержание в исправном состоянии огнеупорной футеровки, механизмов электропечи и инструментов | Код | А/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, о параметрах технологического режима и неполадках в работе оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Уборка мусора с рабочей площадки и под печью, очистка путей сталевоза и шлаковой тележки, скрапных весов |
|  | Очистка механизмов и кожуха электропечи от технологической пыли, шлака и настылей металла |
|  | Подготовка желоба и сталевыпускного отверстия |
|  | Подготовка рабочего пространства печи к плавке с соблюдением норм времени заправки и ремонта футеровки печи |
|  | Заправка и обслуживание машины выборочной заправки |
|  | Подготовка ниппелей для наращивания электродов |
|  | Подготовка инструментов и приспособлений для ведения технологического процесса плавки в электропечи |
|  | Выполнение вспомогательных операций при подготовке и проведении ремонтов электропечи |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации для сталевара электропечи |
| Необходимые умения | Выполнять операции по заправке подины, заделке и разделке сталевыпускного отверстия с соблюдением норм времени |
|  | Визуально определять состояние футеровки печи и места, подлежащие ремонту |
|  | Владеть способами очистки наварного слоя подины от остатков металла и шлака |
|  | Пользоваться специальными инструментами и механизмами по заправке и футеровке печи |
|  | Визуально определять целостность электроподводящих кабелей и разъемов |
|  | Проверять пригодность используемых средств строповки и грузозахватных приспособлений |
|  | Проверять исправность и пользоваться средствами индивидуальной защиты |
|  | Оказывать первую помощь при травмах |
| Необходимые знания | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации электропечи, вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке стали и полупродукта в электропечи |
|  | Основы технологического процесса выплавки стали в электропечи |
|  | Устройство внутреннего пространства футеровки электропечи |
|  | Назначение, состав и свойства используемых при заправке и ремонте футеровки заправочных и огнеупорных материалов |
|  | Последовательность действий и нормативы времени при проведении горячих ремонтов футеровки электропечи |
|  | Карты технического обслуживания основных технологических механизмов электропечи |
|  | Нормы времени на проведение технологических операций, огнеупорных работ, заправок, горячего ремонта печи |
|  | Способы, порядок проверки исправности блокировок механизмов электропечи, средств индивидуальной защиты, средств коллективной защиты, световой и звуковой сигнализации, средств связи |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования электропечи |
|  | Правила выдувания остатков металла и шлака кислородом с наварного слоя подины |
|  | Требования бирочной системы для сталевара электропечи |
|  | Перечень заполняемой документации |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара электропечи |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка шихтовых материалов для ведения плавки в электропечи | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проверка наличия необходимых для выплавки материалов (в бункерах, закромах) |
| --- | --- |
|  | Приемка шихтовых, легирующих, огнеупорных и заправочных материалов |
|  | Подготовка кокса и электродного боя для ведения плавки в электропечи |
|  | Подготовка раскислителей и легирующих материалов в необходимых количествах и соответствующего качества |
|  | Дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и подача их к печи |
|  | Ведение учетной документации |
| Необходимые умения | По внешним признакам определять вид и качество заготавливаемых материалов, используемых при выплавке стали |
|  | Определять исправность инструмента для ведения плавки в электропечи |
|  | Подавать команды машинисту крана условными знаками |
|  | Проверять работоспособность весов для взвешивания шихтовых и легирующих материалов |
| Необходимые знания | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации электропечи, вспомогательного оборудования, приборов и механизмов |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке стали в электропечи |
|  | Основы технологического процесса выплавки стали в электропечи |
|  | Свойства, состав и назначение ферросплавов, добавочных шлакообразующих материалов, раскислителей и легирующих материалов |
|  | Требования, предъявляемые к качеству материалов, используемых при выплавке стали |
|  | Система подачи шихтовых, легирующих материалов и раскислителей в электропечь |
|  | Правила пользования весами для взвешивания шихтовых и легирующих материалов |
|  | Правила обращения с ниппелями и графитированными электродами |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности для сталевара электропечи |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение вспомогательных операций при выплавке и выпуске стали из электропечи | Код | А/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приемке-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, о параметрах технологического режима и неполадках в работе оборудования |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния ограждений и работоспособности блокировок, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Ознакомление со сменным заданием на выплавку стали |
|  | Закрытие сталевыпускного отверстия |
|  | Завалка металлической шихты в печь (заливка жидкого чугуна в печь) |
|  | Загрузка ферросплавов в электропечь |
|  | Присадка в электропечь добавочных и заправочных материалов |
|  | Присадка в электропечь по ходу плавки и при выпуске стали в ковш раскислителей, легирующих и ферросплавов |
|  | Скачивание шлака |
|  | Продувка ванны кислородом |
|  | Наращивание и установка электродов |
|  | Замена шлаковой чаши и ее установка |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации для сталевара электропечи |
| Необходимые умения | Производить локальную заправку печи |
|  | Прожигать кислородом застывшие корки на ковше с чугуном (при необходимости) |
|  | Владеть методами устранения выброса металла на водоохлаждаемые панели стен печи при заливке чугуна |
|  | Определять границу шлака и металла при скачивании шлака |
|  | Присаживать в ковш ферросплавы и легирующие материалы |
|  | Условными знаками подавать команду машинисту крана |
|  | Выполнять работы, предусмотренные планом ликвидации аварий при возникновении нештатных ситуаций |
|  | Оказывать первую помощь при получении травмы |
| Необходимые знания | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке стали электропечи |
|  | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации электропечи, вспомогательного оборудования, газо- и водопроводов, приборов и механизмов |
|  | Основы технологического процесса выплавки стали в электропечи |
|  | Общая технологическая инструкция по выплавке стали в электропечи |
|  | Физико-химические свойства, состав и назначение шлакообразующих, заправочных, огнеупорных, легирующих материалов, раскислителей |
|  | Инструкция по эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Правила строповки грузов |
|  | План ликвидации аварий на сталеплавильном участке |
|  | Правила оказания первой помощи при травмах |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Ведение технологического процесса выплавки стали в электропечи | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Сталевар электропечи 5-го разряда Сталевар электропечи 6-го разряда Сталевар электропечи 7-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональный колледж или академический лицей на базе 11-летнего непрерывного цикла общего среднего образования. Техникум. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы первым подручным сталевара |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет |
|  | Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности |
|  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством |
|  | Наличие удостоверений: - стропальщика; - на право работы с сосудами под давлением; - на право обслуживания и эксплуатации оборудования, работающего на газе |
|  | Допуск к работе с электроустановками напряжением до 1000 В |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Проверка готовности электропечи к выплавке стали | Код | В/01.4 | Уровень(подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации от сдающего смену сталевара: |
| --- | --- |
|  | - о готовности оборудования электропечи к выплавке стали; |
|  | - о средствах пожаротушения, оградительной техники, производственной сигнализации, блокировок и средств связи; |
|  | - о графике выплавки, химическом составе выплавляемой марки стали, химическом составе используемых ферросплавов, неполадках в работе оборудования, причинах получения несоответствующей продукции и брака |
|  | Проверка: |
|  | - состояния выпускного желоба, сталевыпускного отверстия и футеровки рабочего пространства печи; |
|  | - состояния электродов; |
|  | - состояния системы водяного охлаждения и степени нагрева воды в системе охлаждения; |
|  | - исправности всех механизмов и приборов безопасности; |
|  | - исправности контрольно-измерительных приборов; |
|  | - чистоты рабочего места; |
|  | - состояния путей сталевоза и шлаковой тележки, скрапных весов; |
|  | - температуры металла (на слив с ложки); |
|  | - наличия и качества необходимых заправочных, добавочных материалов, ферросплавов |
|  | Набивка и наварка подины и откосов при пуске вновь отремонтированной печи |
|  | Приемка печи после холодного ремонта |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации для сталевара электропечи |
| Необходимые умения | Определять исправность механизмов управления оборудованием электропечи |
|  | Выбирать способ действий при обнаружении неисправностей оборудования |
|  | Уплотнять песочный затвор свода электропечи |
|  | Визуально определять состояние футеровки печи |
|  | Визуально и по показаниям приборов определять состояние системы водяного охлаждения, температуру нагрева воды в системах |
|  | Владеть методами эксплуатации печи после холодного ремонта |
|  | Определять исправность запорно-регулировочной арматуры, состояние аварийной сигнализации |
|  | Подавать условные команды машинисту крана |
|  | Визуально определять количество заготовленных материалов по уровню заполненности бункеров |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места |
|  | Пользоваться программным обеспечением для сталевара электропечи |
| Необходимые знания | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации электропечи, вспомогательного оборудования, газо- и водопроводов, приборов и механизмов |
|  | Технологический процесс выплавки различных марок стали в электропечи |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке стали в электропечи |
|  | Нормативная документация, физико-химические свойства и состав используемых шихтовых, заправочных, легирующих материалов, раскислителей |
|  | Устройство футеровки электропечи |
|  | Порядок и методы заправки электропечи |
|  | Перечень объектов контроля и характеристик технологического процесса при приемке смены и в процессе ведения плавки |
|  | Технология подготовки огнеупорных заправочных смесей |
|  | Правила оказания первой помощи при травмах |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление технологическим процессом выплавки стали в электропечи | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подача команды пультовщику на включение (выключение) дуговой печи |
| --- | --- |
|  | Подача команды машинисту крана на завалку металлической шихты в печь (заливку металла) |
|  | Руководство технологическими операциями завалки металлошихты, плавления и выпуска стали, контроль этих операций |
|  | Мониторинг технологических периодов плавки, электрического режима плавки и подача команды пультовщику на переключение ступеней напряжения |
|  | Регулирование технологического и теплового режима плавки согласно технологическим инструкциям |
|  | Контроль химического анализа металла и шлака и температуры металла |
|  | Корректировка химического состава стали и качества (густоты) шлака |
|  | Контроль состояния и расхода графитированных электродов |
|  | Перепуск и замена графитированных электродов |
|  | Контроль соблюдения норм расхода электроэнергии |
|  | Мониторинг состояния печи и ее оборудования, охлаждения арматуры печи и состояния контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнение рекомендаций по соблюдению нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при ведении плавки |
|  | Присадка в ковш ферросплавов и легирующих материалов |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации для сталевара электропечи |
| Необходимые умения | Производить расчет корректировок химического состава расплава |
|  | Владеть методами интенсификации плавки |
|  | Визуально и по пробам определять состояние (основность и жидкотекучесть) шлака |
|  | Владеть методами раскисления стали |
|  | Производить замер температуры металла термопарой погружения |
|  | Владеть методами дегазации стали |
|  | Визуально различать металл от шлака при скачивании шлака и при выпуске стали из печи |
|  | Владеть способами отбора проб металла и шлака |
|  | Визуально и с помощью манипулятора определять температуру металла, процентное содержание углерода в расплаве и степень раскисленности металла и шлака |
|  | Определять исправность запорно-регулировочной аппаратуры, состояние аварийной сигнализации электропечи |
|  | Подавать специальные команды машинисту крана |
|  | Визуально определять состояние оборудования, устанавливать наличие внешних признаков повреждений, износ футеровки |
|  | Пользоваться программным обеспечением для сталевара электропечи |
|  | Оказывать первую помощь при травмах |
| Необходимые знания | Конструкция, устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации электропечи, вспомогательного оборудования, газо- и водопроводов, приборов и механизмов |
|  | Технологический процесс выплавки различных марок стали |
|  | Производственно-технические и технологические инструкции по выплавке стали в электропечи |
|  | Физико-химические свойства, состав и назначения шихтовых, заправочных, легирующих материалов, раскислителей, огнеупоров, газообразного кислорода и применяемого газа (природный газ, аргон, азот) |
|  | Система подачи шихтовых, легирующих материалов и раскислителей |
|  | Номинальные мощности печных трансформаторов и допустимые нагрузки |
|  | Правила расчета легирующих и их внесения |
|  | Правила отбора проб металла и шлака |
|  | Перечень объектов контроля и характеристик технологического процесса при приемке смены и в процессе ведения плавки |
|  | Перечень возможных отказов оборудования и способы устранения неисправностей |
|  | Свойства и назначение используемых при выплавке газов (кислород, природный газ, аргон, азот) |
|  | Способы и средства интенсификации плавки в электропечи |
|  | Перечень возможных отклонений технологического процесса от заданных параметров и порядок корректирующих действий по устранению несоответствий |
|  | Перечень возможных отказов оборудования и способов по их устранению |
|  | Основы электротехники |
|  | План ликвидации возможных аварий на электропечи и в газовом хозяйстве цеха |
|  | Правила оказания первой помощи при травмах |
|  | Положения, правила и инструкции по охране труда, производственной санитарии, промышленной, экологической и пожарной безопасности |
| Другие характеристики | Работа под воздействием вредных и (или) опасных производственных факторов |

IV. Сведения об организациях – разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С.А. _________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Бюро организации труда и заработной платы ЭСПЦ АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |