ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ФЕНОЛЬЩИК

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Приготовление химических растворов в открытых и закрытых аппаратах с мешалками различных типов |  | С03.001 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Приготовление из химического сырья, реагентов фенолформальдегидного связующего

Группа занятий по НСКЗ:

| 8112 | Операторы горнодобывающих и горно-обоготительных установок | 8290 | Операторы-сборщики стационарного оборудования, не вошедшие в другие группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 8131 | Операторы установое и печей по производству и обжигу стекла и керамики |  |  |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
| --- | --- |
| 23.9 | Производство абразивных изделий и прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| 23.99.0 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Приготовление, нейтрализация связки из фенолформальдегидных смол | 3 | Ведение процесса приготовления и нейтрализации связки по заданной рецептуре из фенолформальдегидных смол | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Производить подготовку, пуск и остановку дозаторов, баков, мешалок и насосов и т.д. | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Приготовление, нейтрализация связки из фенолформальдегидных смол | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Фенольщик 3-разряда Фенольщик 4-разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее 6 месяцев по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Прохождение стажировки, обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверка знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и т.д. |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Ведение процесса приготовления и нейтрализации связки по заданной рецептуре из фенолфор-мальдегидных смол | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
|  | Получает сменное задание от мастера смены |
|  | Знакомится с записями в журнале приёмки и сдачи смены |
|  | После снижения свободного формальдегида ниже 0,50% добавляет в реактор 25 % раствор сульфата аммония для снижении щёлочности в смоле ниже 1% |
|  | Добавляет в реактор аммиак в виде 25 % водного раствора |
|  | Перекачивает нейтрализованную смолу с реактора на 2 м3 миксер для добавлении необходимого количество воды, обеспыливающей добавки, гидрофобизатора и аминосилана |
|  | Доводит до необходимой плотности связующего на заданную марку продукции |
|  | Устанавливает количество связующего раствора на производственную линию на панель управления |
|  | После перекачивания раствора смолы промывать трубопроводы трассы с большим количеством воды |
|  | Очищает и промывает 20м3 ёмкости (№1,2,3) для приёма новой партии фенолформальдегидной смолы |
|  | Разгружает автоцистерну с фенолформальдегидной смолой ёмкостью 20м3 при помощи насоса |
|  | Производит очистку трубопроводов от реактора до центрифуги от связующего с раствором каустической содой с отношением 1/10 водой |
|  | Поддерживает чистоту и порядок в отделении приготовления связующего и закреплённой территории |
| Необходимые умения | Работать на оборудование в ручную и автоматическом режиме |
|  | Соблюдать технологическую инструкцию и обеспечивать качество выпускаемой продукции в соответствии ГОСТы, ТУ, ТИ и регламент. |
|  | Наблюдать за работой системы автоматизации, приборами и сигналами на шкаф управления. |
|  | Выполнять все виды работ, не допускать загрязнение природной среды. |
|  | Вести процесс приготовления и нейтрализации смолы по заданной рецептуре из фенолформальдегидных смолы. |
|  | Готовить необходимую плотность раствора связующего для каждого марке продукции |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях |
|  | Приготавливать сухой карбамид в 40% раствор |
|  | Приготавливать сухой сульфат аммония в виде 25% раствора |
|  | Хранить и подавать фенолформальдегидную смолу и гидрофобизатор, обеспыливающую добавку на производство |
|  | Управлять оборудованием в ручном режиме |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Работать на оборудование в ручную и автоматическом режиме |
| Необходимые знания | Нормы расхода связки и компанентов |
|  | Технологию приготовления связок и рецептуру |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров |
|  | Порядок и правила заполнения и слива цистерн |
|  | Хранения и подачи фенолоспиртов и других смол на производство |
|  | Способы переналадки регулирования системы автоматики |
|  | Свойства и виды связок |
|  | Технологию перекачивания и хранения химического сырья и фенолформальдегидного связующего |
|  | Устройство, характеристики и правила эксплуатации закрепленного оборудования |
|  | Последовательность действий при аварийной ситуации |
|  | План ликвидации аварии, пути эвакуации, способы устранения возможных аварийных ситуаций |
|  | Назначение кранов, вентилей и арматуры |
|  | Технические условия на смолы |
|  | Способы предохранения кожи от действия фенолоспиртов и смол |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Производить подготовку, пуск и остановку дозаторов, баков, мешалок и насосов и т.д. | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Определяет, применяет и хранит рабочую одежду и средства индивидуальной защиты в соответствие с действующими требованиями и спецификой выполняемых работ |
| --- | --- |
|  | Открыть горячего воду в рубашку реактора для разогрева реактора до 39-400С |
|  | Приготавливать необходимое количество 40 % раствора карбамида в 1 м3 еврокубе |
|  | Приготавливать необходимое количество 25% раствора сульфат аммония в 1 м3 еврокубе |
|  | Открывать вентили трассы с 20 м3 (№1,2,3) ёмкости до реактора |
|  | Перекачивать с помощью насосов фенолформальдегидную смолу с 20 м3 (№1,2,3) ёмкости на предварительно разогретый реактор |
|  | Перекачивать с помощью насосов 40 % раствора карбамида в реактор со смолой для нейтрализации смолы |
|  | Перемешивать мешалкой раствор карбамида со смолой в реакторе течений 3 часов для снижении свободного формальдегида ниже 0,50% |
|  | Открывать вентили трассы с реактора до 2 м3 миксера |
|  | Очищать трубопроводы от реактора до центрифуги от связующего с раствором каустической содой с отношением 1/10 водой |
|  | Промывать насосы после откачивания фенолформальдегидной смолы |
|  | Промывать с большим количеством технологической воды баки, мешалки и насосы |
|  | Открыть горячего воду в рубашку реактора для разогрева реактора до 39-400С |
|  | Приготавливать необходимое количество 40 % раствора карбамида в 1 м3 еврокубе |
|  | Приготавливать необходимое количество 25% раствора сульфат аммония в 1 м3 еврокубе |
|  | Открывать вентили трассы с 20 м3 (№1,2,3) ёмкости до реактора |
|  | Перекачивать с помощью насосов фенолформальдегидную смолу с 20 м3 (№1,2,3) ёмкости на предварительно разогретый реактор |
|  | Перекачивать с помощью насосов 40 % раствора карбамида в реактор со смолой для нейтрализации смолы |
|  | Перемешивать мешалкой раствор карбамида со смолой в реакторе течений 3 часов для снижении свободного формальдегида ниже 0,50% |
|  | Открывать вентили трассы с реактора до 2 м3 миксера |
|  | Очищать трубопроводы от реактора до центрифуги от связующего с раствором каустической содой с отношением 1/10 водой |
|  | Промывать насосы после откачивания фенолформальдегидной смолы |
| Необходимые умения | Перекачивать с помощью насосов из автотранспортных цистерн и евро куба |
|  | Контролировать работу системы автоматизации, приборами и сигналами на шкаф управления. |
|  | Правильно заполнять и сливать фенолформальдегидную смолу в 20м3 ёмкостей |
|  | Пользоваться кранами, вентилями и запорной арматурой |
|  | Использовать и применять принципы работы систем автоматизации, сигнализации, приборов, насосов, дозаторов, мешалок, кранов, форсунок, щитов управления |
|  | Пропорционально разбавлять аминосилана с водой |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Правильно заполнения и слива от фенолформальдегидной смолы 203 ёмкостей |
| Необходимые знания | Устройства, принципы работы систем автоматизации, сигнализации, приборов, насосов, дозаторов, мешалок, кранов, форсунок, щита управ-ления |
|  | Перечень газоопасных мест в цехе, правила поведения при ликвидации аварии в газовом хозяйстве при возникновении пожаров |
|  | Порядок и правила заполнения и слива цистерн |
|  | Устройство, характеристики и правила эксплуатации закрепленного оборудования |
|  | Нормы, правила и инструкции по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка |
|  | Номера телефонов аварийного вызова, производственную сигнализацию, применяемую в цехе |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшему |
|  | Правила пользования средствами индивидуальной защиты, газозащитной аппаратуры, средствами пожаротушения и аварийным инструментом |
|  | Назначение кранов, вентилей и арматуры |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «УМК» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «УМК» Вьюненко С.А. ____________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Цех по производству теплоизоляционных материалов АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Управление по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотиваци и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Производственное управление АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |