ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ШИХТОВЩИК

(наименование профессионального стандарта)

| Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат» |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регистрационный номер МЗиТО |

Реквизиты утверждающей организации

Раздел I. Общие сведения

| Управление загрузкой доменной печи шихтовыми материалами |  | С05.006 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код по дескриптору |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Подготовка шихтовых материалов для плавильных печей

Группа занятий по НСКЗ:

| 8121, 8122, 8123 | Операторы металлоплавильных установок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код по НСКЗ) | (наименование группы) | (код по НСКЗ) | (наименование группы) |

Виды экономической деятельности:

| 24 | Металлургическая промышленность |
| --- | --- |
| 24.1 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| 24.10.0 | Производство чугуна, стали и ферросплавов |
| (Код ОКЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень квалификации) |
| А | Ведение технологических процессов приготовления шихты | 3 | Техническое обслуживание оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приемка и передача материалов для шихтоподготовки | А/02.3 | 3 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

  - Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных работ к шихтоподготовке | Код | А | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей | Шихтовшик 2 – го разряда Шихтовшик 3 – го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональная школа на базе 9-ти летнего цикла образования, Профессиональное обучение свыше 3 месяцев в центре профессионального обучения безработных и незанятого населения или иных сертифицированных образовательных учреждениях на базе 11-летнего образования. Профессиональное образование (ПТУ,СПТУ), полученное до 2001 года |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года по более низкому (предшествующему) разряду для получения более высокого разряда |
| Особые условия допуска к работе | Лица не моложе 18 лет Прохождение обучения и инструктажа по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировки и проверки знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения стропальщика |
| Другие характеристики | Присвоение более высокого квалификационного разряда осуществляет квалификационная комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы по данной профессии |

    - Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки | Код | А/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) при приеме-сдаче смены информации о состоянии рабочего места, технологического оборудования, параметрах технологического режима и производственных заданий по приемке лома и отходов черных металлов |
| --- | --- |
|  | Проверка состояния средств связи, работоспособности весового и технологического оборудования, производственной сигнализации, блокировок, аварийного инструмента, противопожарного оборудования для обеспечения безопасных условий труда участка приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Устранение неисправностей обслуживаемого оборудования в пределах своей компетенции на участке приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Проверка партий лома и отходов на соответствие сопроводительным документам |
|  | Передача шихтовых материалов при помощи передаточной тележки в электросталеплавильную печь |
|  | Предупредительный пиротехнический контроль и проверка лома и отходов черных металлов на взрывоопасность |
|  | Визуальная оценка засоренности, сорта и вида лома и отходов черных металлов на соответствие стандартам |
| Необходимые умения | Визуально и с использованием проверочных средств контролировать исправность средств связи, весового и технологического оборудования участка приемки лома и отходов черных металлов |
|  | Визуально определять засоренность, сорта и виды лома и отходов черных металлов |
|  | Выявлять лом агрегатов и машин в не разобранном виде |
|  | Применять специальный инструмент и приспособления при обслуживании и устранении неисправностей оборудования |
|  | Применять вспомогательные устройства и приспособлениями для безопасной чистки бункеров и загрузочных устройств |
|  | Определять работоспособность блокировок, производственной сигнализации и средства связи |
|  | Применять условные знаки и радиосвязь для подачи команд машинисту крана |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования цеха шихтоподготовки |
|  | Правила ведения работ по подготовке и техническому обслуживанию применяемых в цехе шихтоподготовки оборудования, бункерного и конвейерного хозяйства, механизмов, оснастки, инструментов, подъемных сооружений и погрузочной техники |
|  | Способы, порядок, периодичность проверки исправности и работоспособности блокировок механизмов, средств индивидуальной и коллективной защиты, производственной сигнализации и средств связи |
|  | Порядок проверки готовности к работе и правила обслуживания систем контроля и автоматического регулирования процессов дозирования компонентов |
|  | Типовые причины возникновения неисправностей оборудования и механизмов цеха шихтоподготовки, способы их предупреждения и устранения |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, коробов подъемными сооружениями |
|  | Нормативно-техническая документация на вторичные черные металлы |
|  | Методы определения засоренности лома и отходов черных металлов |
|  | Правила пользования подъемными сооружениями |
|  | Инструкции и правила пиротехнического контроля лома и отходов черных металлов |
|  | Характеристика взрывоопасных предметов и правила обращения с ними |
|  | Основы слесарного дела в объеме, необходимом для самостоятельного устранения неполадок в обслуживаемом оборудовании |
|  | Правила оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на участке приемки поступившего лома и отходов черных металлов |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при выполнении работ на участке проведения подготовительных работ по приемке поступившего лома и отходов черных металлов |
| Другие характеристики | - |

    - Трудовая функция

| Наименование | Приемка материалов для шихтоподготовки | Код | А/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Получение (передача) информации при приемке-сдаче смены о сменном производственном задании, состоянии складских остатков |
| --- | --- |
|  | Выгрузка из вагонов, платформ и думпкаров рудных, флюсовых, вспомогательных материалов |
|  | Приемка по качеству и количеству исходных материалов (компонентов) шихты: первичных (рудного сырья, концентрата, кварца, флюсовых, присадочных материалов); вторичных (лома, пыли техно-энергетических и газоочистительных агрегатов печей); оборотных (шлаков металлургических печей); отходов производства (выломок металлургических печей, печей производства гранул и отливки изложниц) |
|  | Складирование исходных материалов (компонентов) шихты по сортам и наименованиям на площадки, в отсеки и бункеры |
|  | Контроль состояния шихты по внешним признакам |
|  | Отбор проб для контроля химического и гранулометрического состава и первичного и вторичного сырья и оборотных материалов |
|  | Сверка количества и качества поступивших материалов по сопроводительным документам |
|  | Ведение агрегатного журнала и учетной документации рабочего места шихтовщика |
| Необходимые умения | Выявлять отклонения текущих параметров технологических процессов выгрузки провозных первичных шихтовых материалов и их раздельного складирования, разбивки и сортировки шлака, погрузо-разгрузочной техники и передаточных механизмов |
|  | Визуально оценивать состояние запасов по количеству и ассортименту шихтовых компонентов для обеспечения бесперебойного обеспечения металлургического производства шихтой заданного состава |
|  | Регулировать параметры и производительность транспортно-питательных, загрузочных механизмов и дозировочных устройств |
|  | Вести первичную обработку и адресное складирование сыпучих, кусковых, крупногабаритных материалов |
|  | Отбирать представительные пробы поступающих шихтовых и флюсовых материалов |
|  | Визуально оценивать качество поступающих материалов |
| Необходимые знания | Порядок и правила учета поступающих шихтовых, флюсовых и присадочных материалов |
|  | Расположение и емкость отсеков, бункеров и других загрузочных устройств шихтовых материалов |
|  | Виды, свойства и назначение шихтовых материалов, применяемых для выплавки металла |
|  | Правила складирования и хранения шихтовых, флюсовых и присадочных материалов, их расположение в бункерах и на шихтовом дворе |
|  | Требования, предъявляемые к качеству, химическому и гранулометрическому составу, параметрам влажности шихтуемых материалов |
|  | Схемы движения шихтовых материалов |
|  | Вредные примеси в шихте и их влияние на качество шихты |
|  | Внешние признаки различных видов перерабатываемых шихтовых материалов |
|  | Рациональные способы разделки шихтовых материалов |
|  | Способы определения составных частей шихты по внешним признакам и основные требования, предъявляемые к их качеству |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц,контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
|  | Требования бирочной системы и нарядов-допусков цеха шихтоподготовки |
|  | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий цеха шихтоподготовки |
|  | Требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности цеха шихтоподготовки |
|  | Правила строповки и транспортировки изложниц, шлаковых чаш со шлаком, конвертерных тележек, контейнеров и коробов подъемными сооружениями |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

АО «Узметкомбинат» (наименование организации) Первый заместитель председателя правления по производству АО «Узметкомбинат» Вьюненко С. А. ________________ (должность и Ф.И.О. руководителя) (подпись)

4.2. Наименования организации-разработчиков

|  | Копровый цех АО «Узметкомбинат» |
| --- | --- |
|  | Управления по работе с персоналом АО «Узметкомбинат» |
|  | Отдел мотивации и оплаты труда АО «Узметкомбинат» |
|  | Учебный центр АО «Узметкомбинат» |
|  | Технологический центр АО «Узметкомбинат» |

4.3. Решение Совета по профессиональным квалификациям

(наименование Совета)

| № | Содержание решения |
| --- | --- |